## Slide 1
High-field and -frequency Electron Paramagnetic Rresonance studies on metal-metal interactions in transition metal complex compounds
Andrzej Ożarowski National High Magnetic Field Laboratory, Florida State University, Tallahassee, FL, USA
https://nationalmaglab.org
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 2: Acknowledgments
NHMFL is supported by the NSF through the Cooperative Agreement No. DMR-1644779 and the State of Florida.
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 3
H=JS1S2
Binuclear Oxygen-Bridged Fe(III) Complexes

## Slide 4
Magnetic Induction, Tesla
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
X-Band experimental
Q-Band experimental
Q-Band simulated for S=2
X-Band simulated for S=2
x20: S = 1 !
[Fe(phen)2]2O(NO3)4·7H2O
Ozarowski, A.; et al., Inorganic Chemistry, 34, 5558 (1995)

## Slide 9: Binuclear, Oxygen-Bridged Fe(III) Complexes
J = 200 cm-1
Ĥ = mBB·{g}·Ŝ + D { Ŝz2 – S(S+1)/3 } + E (Ŝx2 – Ŝy2)
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 11
↔
The transition from one Hamiltonian to the other is accomplished by using the coefficients aS and bS:
DS = aS D12 + bS (DFe1 + DFe2) D12 = Ddipole-dipole + Dexchange
ES = aS E12 + bS (EFe1 + EFe2) E12 = Edipole-dipole + Eexchange
+
ĤS = DS { Ŝz2-S(S+1)/3 } + ES (Ŝx2- Ŝy2)
Each spin state has its own g matrix as well as D and E

## Slide 12: Let’s use the “Giant Spin” Hamiltonian
In the Fe(III) dimers, d5 – d5,
DS=1 = 3.7 D12 - 6.4 D1 ES=1 = 3.7 E12 - 6.4 E1
DS=2 = (41/42) D12 - (20/21) D1 ES=2 = (41/42) E12 - (20/21) E1
DS=1 = 12.66 cm-1 ES=1 = 1.31 cm-1
DS=2 = 0.915 cm-1 ES=2 = 0.255 cm-1
D12 = - 2.276 cm-1 D1 = - 3.294 cm-1
E12 = 0.141 cm-1 E1 = - 0.123 cm-1

## Slide 15
Detecting small isotropic exchange interactions by EPR
[Cu2(HtBuDea)2(OAc)2] [Cu2(HnBuDea)2Cl2] 2
N-tert-butyldiethanolamine N-butyldiethanolamine
Compounds prepared by Prof. Pombeiro group, Lisbon
Nesterova, O. V., et al., Inorg. Chem., 57, 19, 12384 (2018)
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 16
Cu-Cu: 2.947 Å Cu-Cuintra= 2.963, 2.971 Å
Cu-Cuinter: 2x 5.255, 2x 5.296 Å
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 17
Simple Dimer
gx = 2.063, gy = 2.063, gz = 2.337, D = – 1.327 cm-1, E = – 0.065 cm-1
Ĥ = mBB·{g}·Ŝ + D { Ŝz2 – S(S+1)/3 } + E (Ŝx2 – Ŝy2)
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 18
Solid-State Spectra of the Dimer and of the Tetramer
2
4
6
8
Tetramer
208.0 GHz, 80 K
Dimer
Magnetic Induction, Tesla
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 19
Spectra of the tetramer dissolved in DMSO + py
gx = gy = 2.04, gz = 2.265, D = – 1.03 cm-1, E = – 0.093 cm-1
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 20
gx = 2.04, gy = 2.04, gz = 2.255, Dintra = – 2.056 cm-1, Eintra = – 0.186 cm-1
Dinter = – 0.046 cm-1 (dipolar interaction)
Jintra not determined, as spectra are not sensitive to its magnitude
Jinter = – 0.3 cm-1
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 21
Spectra of the tetramer dissolved in DMSO + py
gx = gy = 2.04, gz = 2.265, D = – 1.03 cm-1, E = – 0.093 cm-1
*
*
*
*
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 22: [{Cu(C5H11COO)2}2(urea)]2
Synthesis and magnetism: B. Kozlevčar, et al., Inorganica Chimica Acta 357 (2004) 4220
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 23: [{Cu(C5H11COO)2}2(urea)]2
J12 = 260 cm-1 J23 = ?

## Slide 24
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 25
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 26
J12 = 260 cm-1 J23 = ? D12 = – 0.674 cm-1, 2 x D of the Giant Spin Hamiltonian
D23 = -0.17 cm-1 calculated from the point-dipole model
RCu2-Cu3 = 3. 23 Å all g tensors assumed parallel, their components are known
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 27: Energy levels of a Tetramer, J12 >> J23
1x S=2, 1x S=1, 1x S=0
2x S=1
1S=0
Magnetic Field (T)
Energy, cm-1
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 28: J23 = - 3.0 cm-1 must be assumed to obtain the observed pattern
2x S=1
1x S=2, 1x S=1, 1x S=0
Energy, cm-1
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 29
S=0, MS=0
S=1, MS=0
S=2, MS=0
Q
Q
Q
Q
T
T
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 30: Simulated powder spectrum
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 31: Simulated powder spectrum, 100 K
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 32: X-Band Spectrum
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 33
|0,0>  |2,-1>
|0,0>  |2,1>
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 34: Could This Be Due to the Common ZFS?
62. Zjazd Naukowy PTChem 4 września 2019, Warszawa

## Slide 35
Dinuclear Manganese(III) Complexes
Shova, S.; et al., Dalton Trans., 48, 18, 5909 (2019)
gx = gy = gz = 1.991, D = + 2.997 cm-1, E = 0.53 cm-1
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 36
D12 = -0.004 cm-1,(calculated dipolar interaction), J = 0.035 cm-1
Dinuclear Manganese(III) Complexes
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 37: Energy Levels and Transitions in the Dimer and in the Monomer Model
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 38: Pentacoordinate High-Spin Co(II) Complexes
Taking J = -0.14 cm-1 reproduces the observed splitting
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 39: Conclusions
Compounds with very large zero-field splitting can be studied in HF EPR
Small isotropic exchange may be sometimes observed as splitting in the spectra, rather than just as intensity / line width effects.
Single-crystal studies may prove to be much more effective than powder
The effect is more likely to be observed in HF EPR due to better separation of the g values and possibility of engaging states strongly differing in energy, up to ~20 cm-1
62. Zjazd Naukowy PTChem
4 września 2019, Warszawa

## Slide 40: Thank you for your attention
62. Zjazd Naukowy PTChem 4 września 2019, Warszawa